### Unverbindliche Formulierungen für Leistungsbeschreibungen

Dangl-Goliath-Ovalform (Stahlbetonbehälter in Monolithbauweise nach DIN 4281)

Bruttoinhalt bei aufgelegtem Deckel

Wahlweise 13.000, 16.200, 19.300, 22.500, 25.600, 28.800, 32.000 oder 35.100 Liter

Expositionsklasse:	XC4, XF3, XA2, XM2

Lastannahme:	SLW15, SLW30 oder SLW60

Statischer Nachweis:	Typenstatik für Grundbehälter und Abdeckplatte

Bewehrung:	Auf Rissesicherheit

bestehend aus:

Behälter Ovalform aus Stahlbeton C 35/45

Monolithischem Schachtbauteil in fugenloser Bauweise nach dem „Glockengießverfahren“, d.h. Wandung und Boden fugenlos in einem Arbeitsgang „über Kopf“ gegossen. Keine Sofortentschalung! Die Aushärtung des Betons erfolgt in der Stahlschalung!

Gesamt-Länge:	5490 mm

Gesamt-Breite:	3000 mm

Wandstärke:                120/140 mm

Bodenstärke:	..150 mm

Nenninhalt V:   	________  l

Einzelgewicht:        _________ kg

Abdeckplatte Ovalform mit Einstiegsöffnung DN 1000 mit Muffe DIN EN 1917

Länge:	5490 mm

Breite:	3000 mm

Plattenstärke:	SLW15  200mm

Plattenstärke:	SLW30  230mm

Plattenstärke:	SLW60  250mm

Abdeckplatte verschraubt (nur bei SLW30 und SLW60) mit umlaufender Keildichtung aus Elastomer DIN-EN 681-1

Bedarfsposition:

Werkseitig eingebaute Wanddurchführung für

Zu- u. Ablaufrohr	DN____	PVC-PP

Kabelleerrohr	DN____	PVC-PP

Lüftungsrohre	DN____	PVC-PP

Kernbohrungen für Zu- und Überlauf DN ____ sowie Leerrohr DN _____

(wahlweise DN 100 bis DN 400)

Optional:

Schachthals mit Muffe

SH-M DN 1000 H600 Gleitringdichtung und Lastausgleich

Abdeckung Konusdeckel 2-tlg. 15 KN

Bauhöhe: 100 mm. Öffnungsdurchmesser: 625 mm

Alternativ:

PKW-befahrbare Göbeldeckel 2-tlg.,

Bauhöhe: 80mm, Öffnungsdurchmesser: 600 mm,

zulässige Radlast: 1,1 to

Schachtabdeckung Kl.B,

bestehend aus Rahmen und Deckel

Bauhöhe: 125 mm, Öffnungsdurchmesser: 610 mm,

zulässige Radlast: 4 to

Schachtabdeckung Kl.D,

bestehend aus Rahmen und Deckel

Bauhöhe: 160 mm, Öffnungsdurchmesser: 610 mm,

zulässige Radlast: 6,5 to

Optional:

Innenbeschichtung gegen aggressive Medien (Gülle, Silagesickersäfte etc.)

Bituminöse Außenanstriche der erdberührenden Bauteile

Einbautiefe E (mm):		_______________________________

(von UK Boden bis OK Abdeckung)

Zulauftiefe Z (mm):		_______________________________

(von OK Abdeckung bis UK Rohrsohle)

Ablauftiefe A (mm):		_______________________________

(von OK Abdeckung bis UK Rohrsohle)

Eine verschiebesichere und kraftschlüssige Auflagerung der einzelnen Fertigteile ist zu gewährleisten.

Das Nennvolumen ist in einem monolithisch gefertigten Bauteil zu bevorraten.

Der Betonbehälter ist für Wasserdruck, Erddruck und entsprechender Verkehrsbelastung zu dimensionieren und zu bemessen.

Der Behälter ist frei Baustelle zu liefern, einschließlich fachgerechten Einbaus unter Beachtung der einschlägigen Normen sowie den Herstellerempfehlungen (Versetzanleitung).

Zur Entladung ist bauseits ein geeignetes Entladegerät zur Verfügung zu stellen.

Transportanker und Versetzhilfen nach Abgaben des Herstellers.

Hersteller:

Anton Dangl Beton und Kieswerk GmbH

Enchendorfstr. 16

94447 Plattling

www.dangl-beton.de

Tel.:09931/954-0  Fax.: 09931/954-50