### Unverbindliche Formulierungen für Leistungsbeschreibungen

Pumpenschacht DN 1000 (Stahlbetonbehälter in Monolithbauweise)

DANGL-Pumpenschacht in Monolith-Bauweise zur Aufnahme von einer oder zwei Tauchmotorpumpen in Nassaufstellung.

Muffenausbildung zwischen den Bauteilen nach DIN 4034 T.1.

Herstellung erfolgt in güteüberwachter Fertigbauweise aus wasserundurchlässigem, fugenlosem Stahlbeton (Sichtbetonqualität), gefertigt aus hochwertigem Beton C35/45 nach DIN EN1917.

Expositionsklasse:	XC4, XF3, XA2, XM2

Lastannahme:	SLW30 oder SLW60

Statischer Nachweis:	Typenstatik für Grundbehälter und Abdeckplatte

Bewehrung:	Auf Rissesicherheit

Innendurchmesser:	1000 mm

Außendurchmesser:	1240 mm

Einbautiefe von Gründungssohle

Bis OK Schachtabdeckung:	___________mm

Gesamtgewicht:	___________kg

Schwerstes Einzelteil:	___________kg

Bestehend aus:

Monolithischem Schachtbauteil in fugenloser Bauweise nach dem „Glockengießverfahren“, d.h. Wandung und Boden fugenlos in einem Arbeitsgang „über Kopf“ gegossen. Keine Sofortentschalung! Die Aushärtung des Betons erfolgt in der Stahlschalung!

Bodenteil mit einer auf die ausgewählten Pumpen abgestimmten Pumpensumpfprofilierung, weitestgehend ablagerungsfrei, werkseitig monolithisch eingegossen, oder handgeformt nach Kundenwunsch!

Bauhöhe Bodenteil: _________mm (maximale Innenbauhöhe 3000 mm)

Innendurchmesser:	1000 mm

Außendurchmesser:	1240 mm

Wandstärke:	  120 mm

Bodenstärke:	..150 mm oder 200 mm

Einzelgewicht:        _________ kg

Optional: Erhöhung Schachtaufbau (Schachtring-Bauweise)

Bauhöhe Aufsatz:	________	mm

Innendurchmesser:	          1000 mm

Außendurchmesser:	 1240 mm

Wandstärke:		   120 mm

Einzelgewicht:	________	 kg

1 Abdeckplatte mit Muffe DIN EN 1917

Verkehrslast:		SLW60

Plattenstärke:		200 mm

Erdüberdeckung:		.......mm

___ Stück Einstiegs- bzw. Wartungsöffnung DN_____

Schachtabdeckung: DN_____ bzw. Länge/Breite __________mm

mit/ohne Lüftungsöffnungen

Material: ____________

Belastungsklasse: A/B/D

Anzahl: ______

Schachtdichtungen    DN 1000 DIN EN 681-1          _____Stück

Lastübertragungsring DN 1000 DIN EN 681-1          _____Stück

Inkl. Werkseitig eingebauten Wanddurchführungen für:

Zulaufrohr	DN___ / Da____ / Rohrwerkart___________		Stück____

E-Kabel-Leerrohr	DN100 / Da 110mm PVC-PP            			Stück____

Lüftungsrohre	DN150 / Da 160mm PVC-PP            			Stück____

Druckleitung	DN___ / Da____ / Rohrart____________			Stück____

Optional:

Auftriebsicherung

Werkseitige Auftriebssicherung des monolithischen Schachtunterteiles mit einem umlaufenden Stahlbeton-Auftriebskranz nach Angaben des Herstellers.

Hersteller:

Anton Dangl Beton und Kieswerk GmbH

Enchendorfstr. 16

94447 Plattling

www.dangl-beton.de

Tel.:09931/954-0  Fax.: 09931/954-50

oder gleichwertig

Angeboten:	___________________

Fabrikat:	___________________

Beim Einbau sind einschlägige DIN- und EN-Normen, sowie die Herstellerangaben (Versetzanleitung) zu beachten.

Lieferbare Pumpenschachtdimensionen

| Durchmesser [mm] | Hi* [mm] | Brutto-Volumen [m³] | Schwerst. Einzelteil [t] | Ges. Gewicht [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN1000 | 1000 | 0,8 | 1,5 | 1,9 |
|  | 1500 | 1,2 | 2,0 | 2,4 |
|  | 2000 | 1,6 | 2,6 | 3,0 |
|  | 2500 | 2,0 | 3,1 | 3,5 |
|  | 3000 | 2,4 | 3,6 | 4,0 |